Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung | Einzelpreis |
| --- | --- | --- |
| 1 | ...............m Rinne in gebundener Ausführung herstellen. |  |
|  | Mit Pfenning CombiStabil-Vollverbund-Muldenrinnen aus Beton |  |
|  | mit erhöhter Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem |  |
|  | Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB, |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. |  |
|  | Vollverbund-Muldenrinne aus Beton mit Hartgesteinvorsatz aus |  |
|  | Edelsplitt, mit integrierter Fugensicherung. |  |
|  | Rinnenführung in Kurven mit Radien von 2 m bis 8 m ist mit |  |
|  | systemidentischen Bogenelementen unter Beibehaltung der |  |
|  | Verbundwirkung auszuführen. |  |
|  | Für Radien > R 8 m sind Geradsteine zu verwenden. |  |
|  | Unterbeton, C20/25, 15 cm dick in Schalung herstellen und durch |  |
|  | stampfen verdichten, Pflasterbett aus geeignetem frost- und |  |
|  | tausalzwiderstandsfähigem Pflasterbettungsmörtel, Dicke im |  |
|  | verdichteten Zustand 3 bis 5 cm, „frisch in frisch“ aufbringen und |  |
|  | Rinnensteine in geplanter endgültiger Höhe hammerfest |  |
|  | versetzen. |  |
|  | Rinnenelemente wechselweise aus mehreren Paketen |  |
|  | entnehmen und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem |  |
|  | Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. |  |
|  | Frost- und tausalzwiderstandsfähigen Pflasterfugenmörtel als |  |
|  | Werktrockenmörtel, Druckfestigkeit im eingebauten Zustand min. |  |
|  | 30 N/mm² max. 40 N/mm², nach Herstellervorschrift mischen und |  |
|  | vollfugig einschlämmen. |  |
|  | Rinne vor Abbinden des Mörtels von Rückständen reinigen. |  |
|  | Bewegungsfugen im Abstand von 7 m und an Straßenabläufen |  |
|  | durch Einlegen einer Trennscheibe aus Neukautschuk-RC- |  |
|  | Material herstellen. Fugenspalt 3 cm tief freilegen und nach ZTV |  |
|  | Fug-StB füllen. |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Rinnenbreite: |  30,5 cm, |  |
|  | Einzelelemente 12,5 x 30,5 x 14,2/15 cm, Stich 0,8 cm |  |  |
|  |  |  50 cm, |  |
|  | Einzelelemente 15,0 x 50 x 13,0/15 cm, Stich 2,0 cm |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  |
|  |  |  Farbe nach Wahl des AG |  |
|  | aus dem Programm des Herstellers |  |  |
|  | Oberflächen: |  Biedensand grau |  |
|  |  |  Oberfläche nach Wahl des AG |  |
|  | aus dem Programm des Herstellers |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |