Pfenning Abdeckung "Auwald" EINSTEIN - Technologie

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung |  |  |
|  | herstellen. |  |  |
|  | Mit Pfenning HydroStabil-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter |  |  |
|  | Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und |  |  |
|  | Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |  |
|  | Max. Differenz in der Diagonalen : | Klasse: K, |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. |  |  |
|  | Pflastersteine mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, mit |  |  |
|  | Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben verjüngende |  |  |
|  | Verbundelemente, integrierter punktueller Fugensicherung mit |  |  |
|  | garantierter Fuge nach DIN 18318. |  |  |
|  | Die Fugensicherung ermöglicht ein vollständiges Füllen der |  |  |
|  | Fugen auch zwischen den Verbundelementen. |  |  |
|  | Kurven und Kreise sind mit systemidentischen |  |  |
|  | Kreissegmentsteinen unter Beibehaltung der Verbundwirkung |  |  |
|  | auszuführen, soweit möglich. |  |  |
|  | Sämtliche Formate müssen hinsichtlich der Verzahnung |  |  |
|  | kompatibel sein. |  |  |
|  | Pflasterbett aus geeignetem wasserdurchlässigem |  |  |
|  | Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 |  |  |
|  | herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 |  |  |
|  | Der kf -Wert sollte 5,4x10-5 m/s betragen. |  |  |
|  | Die Dicke des Pflasterbettes sollte im verdichteten Zustand 3 bis |  |  |
|  | 5 cm betragen. |  |  |
|  | Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen |  |  |
|  | und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter |  |  |
|  | Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. |  |  |
|  | Die Fugen und die Speicherkammern vollständig mit Edelsplitt |  |  |
|  | 1/3 mm z.B. Granit oder gleichwertigem Hartgestein, |  |  |
|  | Schlagzertrümmerung SZ <20, füllen (ggf. nach dem Abrütteln |  |  |
|  | nochmals nachfüllen) und anschließend mit Sand 0/2 mm |  |  |
|  | abdecken. |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald" EINSTEIN - Technologie

| Pos. | Bezeichnung |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber |  |  |  |
|  | abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem |  |  |  |
|  | entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. |  |  |  |
|  | Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem |  |  |  |
|  | Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. |  |  |  |
|  | Steinformate: |  18/30 cm |  |  |
|  | Nicht wasserdurchlässige Steinformate zur Randausbildung und |  |  |  |
|  | Systemergänzung: |  |  |  |
|  |  |  18/18 cm |  |  |
|  |  |  30/12 cm |  |  |
|  |  |  3-teiliges Kreissegment |  |  |
|  | Steindicke : 10 cm |  |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  |  |
|  | Oberflächen: |  Amorbacher |  Basalt |  |
|  |  |  Biedensand grau |  Kristall |  |
|  |  |  Biedensand rot |  Marbacher |  |
|  |  |  Neckartaler |  Rhein braun |  |
|  | Hersteller: |  |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |  |