Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung |  |  |
|  | herstellen. |  |  |
|  | Mit Pfenning ÖkoStabil-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter |  |  |
|  | Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und |  |  |
|  | Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. |  |  |
|  | ÖkoStabil - Pflastersteine mit umlaufender 2 cm breiten |  |  |
|  | Sickerfuge zur Herstellung einer wasserdurchlässigen |  |  |
|  | Flächenbefestigung. |  |  |
|  | Pflastersteine mit Fase, mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, mit |  |  |
|  | seitlichen Abstandhaltern als „Nut-Federsystem“ für eine hohe |  |  |
|  | Verschiebesicherheit. |  |  |
|  | Pflasterbett aus geeignetem wasserdurchlässigem |  |  |
|  | Baustoffgemisch für Bettungen gem. |  |  |
|  | TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 |  |  |
|  | Der kf -Wert sollte 5,4x10-5 m/s betragen. |  |  |
|  | Die Dicke des Pflasterbettes sollte im verdichteten Zustand 3 bis |  |  |
|  | 5 cm betragen. |  |  |
|  | Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen |  |  |
|  | und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter |  |  |
|  | Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. |  |  |
|  | Die Fugen sind vollständig mit Edelsplitt 1/3 mm oder 2/5 mm z.B. |  |  |
|  | Granit oder gleichwertigem Hartgestein, Schlagzertrümmerung |  |  |
|  | SZ < 20, zu füllen. (ggf. nach dem Abrütteln nochmals |  |  |
|  | nachfüllen). |  |  |
|  | Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln |  |  |
|  | sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem |  |  |
|  | entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. |  |  |
|  | Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem |  |  |
|  | Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Steinformate: |  20/20 cm |  |  |
|  | Steindicke : |  8 cm |  |  |
|  |  |  10 cm |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  anthrazit |  |
|  |  |  rot |  braun |  |
|  | Oberflächen |  Biedensand grau |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |  |