Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung |  |  |
|  | herstellen. |  |  |
|  | Mit Pfenning Premium-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter |  |  |
|  | Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und |  |  |
|  | Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. |  |  |
|  | Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, |  |  |
|  | umlaufender Fase und Abstandhaltern. |  |  |
|  | Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gem. |  |  |
|  | TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 |  |  |
|  | Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm. |  |  |
|  | Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen |  |  |
|  | und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter |  |  |
|  | Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. |  |  |
|  | Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf |  |  |
|  | das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, |  |  |
|  | vollfugig einkehren und einschlämmen. |  |  |
|  | Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln |  |  |
|  | sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem |  |  |
|  | entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. |  |  |
|  | Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem |  |  |
|  | Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. |  |  |
|  | Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und |  |  |
|  | einzuschlämmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung. |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Steindicke : 8 cm |  |  |  |  |
|  | Steinformate : |  16/ 8 cm |  |  |  |
|  |  |  16/16 cm |  |  |  |
|  |  |  24/16 cm |  |  |  |
|  |  |  Bischofsmütze |  |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  anthrazit |  |  |
|  |  |  rot |  braun |  |  |
|  |  |  weinlaub |  |  |  |
|  | Oberflächen: |  Amorbacher |  |  Auerbacher |  |
|  |  |  Biedensand grau |  |  Basalt |  |
|  |  |  Biedensand rot |  |  Kristall |  |
|  |  |  Marbacher |  |  Neckartaler |  |
|  |  |  Rhein rot |  |  Rhein braun |  |
|  | Steindicke : 10 cm |  |  |  |  |
|  | Steinformate : |  16/ 8 cm |  |  |  |
|  |  |  16/16 cm |  |  |  |
|  |  |  24/16 cm |  |  |  |
|  |  |  Bischofsmütze |  |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  anthrazit |  |  |
|  |  |  rot |  braun |  |  |
|  |  |  weinlaub |  |  |  |
|  | Oberflächen: |  Amorbacher |  |  Auerbacher |  |
|  |  |  Biedensand grau |  |  Basalt |  |
|  |  |  Biedensand rot |  |  Kristall |  |
|  |  |  Marbacher |  |  Neckartaler |  |
|  |  |  Rhein rot |  |  Rhein braun |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Steindicke : 12 cm |  |  |  |  |
|  | Steinformate : |  16/16 cm |  |  |  |
|  |  |  24/16 cm |  |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  anthrazit |  |  |
|  |  |  rot |  braun |  |  |
|  |  |  weinlaub |  |  |  |
|  | Oberflächen: |  Amorbacher |  |  Auerbacher |  |
|  |  |  Biedensand grau |  |  Basalt |  |
|  |  |  Biedensand rot |  |  Kristall |  |
|  |  |  Marbacher |  |  Neckartaler |  |
|  |  |  Rhein rot |  |  Rhein braun |  |
|  | Steindicke : 14 cm |  |  |  |  |
|  | Steinformate : |  16/16 cm |  |  |  |
|  | Farben (durchgefärbt): |  grau |  |  |  |
|  | Oberflächen: |  auf Anfrage |  |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |  |  |