Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m Rinne in gebundener Ausführung herstellen. |  |  |
|  | Mit Pfenning Rinnenplatten und Muldensteinen aus Beton mit |  |  |
|  | erhöhter Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem |  |  |
|  | Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB, |  |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Festigkeit Klasse: | Klasse: T, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1339. |  |  |
|  | Rinnenplatten und Muldensteine aus Beton mit |  |  |
|  | Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt. |  |  |
|  | Unterbeton, C20/25, 15 cm dick in Schalung herstellen und durch |  |  |
|  | stampfen verdichten, Bettung aus geeignetem frost- und |  |  |
|  | tausalzwiderstandsfähigem Bettungsmörtel, Dicke im verdichteten |  |  |
|  | Zustand 3 bis 5 cm, „frisch in frisch“ aufbringen und Rinnen in |  |  |
|  | geplanter endgültiger Höhen hammerfest versetzen. |  |  |
|  | Rinnenplatten wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen |  |  |
|  | und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband |  |  |
|  | unter Einhaltung der Mindestfugenbreite von 10 mm verlegen. |  |  |
|  | Frost- und tausalzwiderstandsfähigen Pflasterfugenmörtel als |  |  |
|  | Werktrockenmörtel, Druckfestigkeit im eingebauten Zustand min. |  |  |
|  | 30 N/mm² max. 40 N/mm², nach Herstellervorschrift mischen und |  |  |
|  | vollfugig einschlämmen. |  |  |
|  | Rinne vor Abbinden des Mörtels von Rückständen reinigen, Fuge |  |  |
|  | max. 4 mm zurückliegend. |  |  |
|  | Bewegungsfugen im Abstand von 7 m und an Straßenabläufen |  |  |
|  | durch Einlegen einer Trennscheibe aus Neukautschuk-RC- |  |  |
|  | Material herstellen. Fugenspalt 3 cm tief freilegen und nach ZTV |  |  |
|  | Fug-StB füllen. |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Formate: |  |  |  |
|  |  | Rinnenplatten |  |  |
|  |  |  30/15/ 6 cm, |  30/15/ 8 cm, |  |
|  |  |  30/30/ 6 cm, |  30/30/ 8 cm, |  |
|  |  |  30/30/10 cm, |  30/30/10-12 cm, |  |
|  |  | Muldensteine |  |  |
|  |  | - 30/30/12 cm mit 2 cm Stich |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |  |