Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m Randeinfassung aus Pfenning Tiefbordsteinen |  |  |
|  | herstellen. |  |  |
|  | Mit Pfenning Tiefbordsteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und |  |  |
|  | Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und |  |  |
|  | Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Festigkeit Klasse: | Klasse: T, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340. |  |  |
|  | Tiefbordsteine mit Vorsatzbeton aus Hartgestein-Edelsplitt. |  |  |
|  | Erforderlichen zusätzlichen Aushub für Borde herstellen, |  |  |
|  | Aushubsohle verdichten. Überschüssiges Material beseitigt AN |  |  |
|  | (Bordsteingraben in ungebundener Tragschicht). |  |  |
|  | Beton, auch mit Verzögerer, muss geschützt gelagert werden und |  |  |
|  | nach 2 Stunden vollständig verarbeitet sein. |  |  |
|  | Unterbeton und Rückenstütze aus C 12/15 min. 15 cm dick, |  |  |
|  | herstellen. Unterbeton 2-lagig, 1. Lage (min. 3/4 der Höhe) durch |  |  |
|  | Stampfen verdichten, 2. Lage "frisch in frisch", um das |  |  |
|  | erforderlichem Setzmaß überhöht, aufbringen. |  |  |
|  | Bordsteine mit engen Fugen höhen- und fluchtgerecht mit einem |  |  |
|  | geeignetem Werkzeug in den Beton hineintreiben. |  |  |
|  | Rückenstütze min. 15 cm breit, in Schalung einbringen und |  |  |
|  | verdichten, "frisch in frisch" mit dem Unterbeton, bis 10 cm unter |  |  |
|  | OK Bordstein, Oberfläche 3 cm nach außen geneigt. |  |  |
|  | Dehnungsfugen, wenn in der jeweiligen Position keine andere |  |  |
|  | Angabe gemacht wird, maximal alle 12 m herstellen durch |  |  |
|  | Einlegen einer Dehnscheibe aus Hartgummi oder Kunststoff |  |  |
|  | entspr. dem Bordsteinprofil. |  |  |
|  | Dehnscheibe im Bereich der Abstandhalter der Steine |  |  |
|  | ausschneiden, so dass die Scheiben angepresst werden können. |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Abmessungen / Bezeichnungen nach DIN 483:2004 |  |  |  |
|  | in Baulängen von 1000 mm oder 500 mm: |  |  |  |
|  |  | - TB 80/200 mm | - TB 100/200 mm |  |
|  |  | - TB 80/250 mm | - TB 100/250 mm |  |
|  |  | - TB 80/300 mm | - TB 100/230 mm |  |
|  | Farben: |  betongrau |  |  |
|  |  |  rot |  |  |
|  |  |  braun |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |  |