Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung |  |  |
|  | herstellen. |  |  |
|  | Mit Pfenning Via Natura-Pflastersteinen aus Beton mit |  |  |
|  | erhöhter Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem |  |  |
|  | Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. |  |  |
|  | Via Natura-Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, sichtbare Kanten der Oberfläche durch ein spezielles Herstellungssystem gleichmäßig gealtert (nicht gekollert), für eine naturnahe Optik, bei guter Begehbarkeit, |  |  |
|  | mit Abstandhaltern. Zusätzlich sind die Pflastersteine teilweise |  |  |
|  | texturiert, um den natursteinähnlichen Charakter zu betonen. |  |  |
|  | Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gem. |  |  |
|  | TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 |  |  |
|  | Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm |  |  |
|  | Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen |  |  |
|  | und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter |  |  |
|  | Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. |  |  |
|  | Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf |  |  |
|  | das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, |  |  |
|  | vollfugig einkehren und einschlämmen. |  |  |
|  | Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln |  |  |
|  | sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem |  |  |
|  | entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. |  |  |
|  | Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem |  |  |
|  | Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. |  |  |
|  | Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und |  |  |
|  | einzuschlämmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung. |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steinformate: |  14/ 7 cm, 14/14 cm, 14/21 cm, 21/21 cm |  |
|  |  | als gemischtes Paket, d.h. alle für den nachfolgenden Verband erforderlichen Formate sind in einer Paketlage enthalten. Verlegung im „wilden“ Verband Muster 24 |  |
|  |  |  14/14 cm, 14/21 cm |  |
|  |  | als gemischtes Paket, d.h. alle für den nachfolgenden Verband erforderlichen Formate sind in einer Paketlage enthalten. Verlegung im gemischten Reihenverband Muster 55 |  |
|  |  |  21/28 cm, 21/35 cm |  |
|  |  | als gemischtes Paket, d.h. alle für den nachfolgenden Verband erforderlichen Formate sind in einer Paketlage enthalten. Verlegung im gemischten Reihenverband Muster 65 |  |
|  |  |  Kreis, Durchmesser 2,11cm |  |
|  | Steindicke: 8 cm |  |  |
|  | Farben: |  sandgelb-texturiert |  |
|  |  |  platin-texturiert |  |
|  |  |  terra-texturiert |  |
|  | Hersteller: | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 |  |
|  |  | Lampertheim |  |
|  |  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |
|  |  | www.beton-pfenning.de info@beton-pfenning.de |  |